Техническая спецификация

Наименование товара: Задвижка фл. DN150 PN25 30лс64нж

Код ЕНС ТРУ: 281413.350.000006

Заказчик: АО «Озенмунайгаз» .

Техническая спецификация:

Задвижка тип ЗКЛ, 30лс64нж с КОФ предназначена для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства, с уплотнительными прокладками и крепежом, с платмассовыми заглушками.

Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015. Срок службы не менее 10 лет.

Рабочая среда:

Нефть, газ, газоконденсат, вода, по попутно-добываемому газу среднее содержание CO2 - 1.2 % обьемный,

среднее содержание H2S  - 0.02 % объемный, содержание механических примесей от 107 до 154 мг/л.

Температура рабочей среды: от -40°С до +450°С

Минимальная температура окружающего воздуха: -40°С

Климатическое исполнение:  УХЛ-1

Требования к продукции:

Задвижка клиновая Dn 150 Pn 25

- должны быть новые;

- условный проход 150мм;

- условное давление 25кгс/см2;

- с выдвижным шпинделем из марки стали 20Х13;

- задвижка должна иметь защитный колпак шпинделя;

- корпус задвижки изготавливается из стали марки: 20ГМЛ;

- крышка из марки стали 20ГМЛ;

- клин жесткий из марки стали 20ГМЛ, с наплавкой из марки стали 20Х13;

- выдвижной шпиндель из марки стали 20Х13;

.- седло из марки стали 20ГМЛ + наплавка 20Х13;

- втулка (гайка) ходовая изготавливается из бронзового сплава марки БрАЖН10-4-4;

- с ручным управлением при помощи маховика;

- маховик должен быть цельной (литая) из марки стали 20Л;

- на маховике должно быть наплавленный знак указывающие направления вращения «ОТКРЫТЬ», «ЗАКРЫТЬ»;

- для подачи смазочного материала необходима колпачковая масленка;

- строительная длина согласно ГОСТ 3706;

- должна быть нанесена маркировка на корпусе, условный диаметр и давление, товарный знак завода-изготовителя;

- маркировка на табличке условный диаметр и давление, наименование изготовителя, серийный номер продукции;

Тип присоединения:

- с ответными фланцами по ГОСТ 33259 (тип 11, исполнение В (до 63 кгс/см2), с комплектом крепежей (шпилька, гайка, шайба);

- уплотнительный материал марки "ПОН" (межфланцевое соединение).

Задвижки, поставляемые поставщиком должны соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара.

Потенциальный поставщик должен указать «страна и завод изготовитель».

Требуемое количество технологических операций (включая подробное описание операций по каждому производственному процессу) по производству данного товара: ____________________________________

При наличии приложить:

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

Контактная информация

Джанжигитов Канат Алдабергенович

эл. почта k.janzhigitov@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65491