Техническая спецификация

Наименование товара: Труба НКТ 60х5-Д гладкая

Код ЕНС ТРУ: 242012.200.010026.

Заказчик: АО «Озенмунайгаз»

Техническая спецификация:

НКТ  бесшовные гладкие с наружной резьбой на обоих концах с соединительной муфтой /

НКТ труба размер 2-3/8" невысаженный с наружу концом;

НКТ 60х5,0-«Д»  по ГОСТ 633-80 или СТ РК ИСО 11960-2009 с муфтой 60-Д / J-55  ГОСТ 633-80 или СТ РК ИСО 11960-2009 с следующих типразмеров:

- длина 9,16-11,39 м / 8,54 – 10,36 м;

- диаметр 60 мм / 60,32 мм;

- толщина стенки 5,0 мм / 4,83 мм;

- группа прочности Д / J-55;

- временное сопротивление не менее 655 МПа / 517 МПа,

- предел текучести не менее 379 МПа и не более 552 МПа,

- относительное удлинение не менее 14,3 % / полное удлинение под нагрузкой 0,5 %;

Каждая партия НКТ (1 партия – 10 тонн) должна быть укомплектована одним коротким НКТ с муфтой (муфтовая подвеска) для соединения планшайбы с колонной НКТ, также группы прочности Д / J-55, длиной 0,9 м. На резьбовые соединения НКТ (с двух сторон трубы) должна быть нанесена резьбоуплотнительная смазка, обеспечивающие герметичность соединения и предохраняющие его от задиров и коррозии, а также должны быть обеспечены предохранительными кольцами и ниппелями от повреждений при транспортировке.

Трубы должны выдерживать испытание гидравлическим давлением по требованию СТ РК ИСО 11960-2009 или ГОСТ 633-80, и остаться герметичными. Резьбы и уплотнительные конические расточки муфт должны быть оцинкованы или фосфатированы. С целью предохранения от коррозии при транспортировании наружная поверхность каждой трубы и муфты, а также короткие НКТ с муфтой (муфтовая подвеска) для соединения планшайбы с колонной НКТ должна быть окрашена или с покрытием нейтральной смазкой.

Данные НКТ должны быть изготовлены с учетом работы их в среде с геолого-техническими и физико-химическими свойствами, указанных в приложении 1

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним СТ РК ИСО 11960-2009, ГОСТ 633-80

Контактная информация

Абенов Габит Сабитович

эл. почта g.abenov@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65162

Приложение 1

Геолого-технические и физико-химические свойства эксплуатации скважин.

| Плотность нефти, кг/м3 | Вязкость нефти, сПз | Обводненность, % | Содержание, % |  |  | Состав воды, мг/л |  |  |  | Сероводород, мг/л по ГОСТ-11382-76 | Скважины с искривленными экс.колоннами, скв. | Коррозионность среды: Испытание на марке стали "Сталь 45" в попутно- добываемой воде согласно ТУ-2122- 205-00203312-2000 |  | Минерализация пластовой воды, мг/дм3 | Количество взвешенных частиц в добываемой жидкости, мг/дм3 | Тип закачиваемой воды | Давление насыщения газом, Мпа | Газосодержание, м3/м3 | рН | СО2, мг/дм3 | Н2S мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Парафина | Асфальтенов | Смол | Ca2+ | Cl- | Mg2+ | HCO3- |  |  | Скорость коррозии, г/м2*час | Глубина коррозии, мм/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 847 | 4,7 | 80-90 | 16,2 | 1,3 | 12 | 2882 | 36940 | 1273 | 420,3 | 0,24 | 22% | более 0,9 | более 1 | 51509 | 134 | Сточная, морская, смешанная | 6,5 | 47,2 | 6,73 | 210 | 10 |