Техническая спецификация

Наименование товара: НКТ 73Х5,5 ВЫСАЖЕННЫМИ КОНЦАМИ (Т)

Код ЕНС ТРУ: 242012.200.010026

Заказчик: АО «Озенмунайгаз» .

Техническая спецификация:

НКТ применяются для эксплуатации нефтяных, нагнетательных и газовых скважин.

НКТ  бесшовные с высаженными наружу концами с соединительной муфтой, длиной 10 м (+, - 5%),  следующих типоразмеров:

НКТ В 73х5,5-Д ГОСТ 633-80 с муфтой В-73-Д ГОСТ 633-80

- диаметр 73 мм, - группа прочности Д,

- толщина стенки 5,5 мм,

- временное сопротивление не менее 655 МПа,

- предел текучести не менее 379 МПА и не более 552 МПа,

- относительное удлинение не менее 14,3 %.

Каждая партия НКТ (1 партия – 10 тонн) должна быть укомплектована одним коротким НКТ с муфтой (муфтовая подвеска) для соединения планшайбы с колонной НКТ, также группы прочности Д, длиной 0,9 м.

На резьбовые соединения НКТ (с двух сторон трубы) должна быть нанесена резьбоуплотнительная смазка типа и защищены от повреждений при транспортировке предохранительными кольцами и ниппелями.

Трубы должны выдерживать испытание гидравлическим давлением по требованию ГОСТ 633-80, и остаться герметичными. Все муфты должны быть с цинк-фосфатным покрытием.

Данные НКТ должны быть изготовлены с учетом работы их в среде с геолого-техническими и физико-химическими свойствами, указанных в приложении 1.

График поставки:  (всего – 435 тонна).

Гарантийный период: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки.

Поставка продукции производится по адресу:

АО "Озенмунайгаз", г.Жанаозен, ст.Узень, УПТОиКО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908, код ОКПО 05752590.

Прилагается: геолого-технические и физико-химические свойства эксплуатации скважин, указанных в приложении 1

Контактная информация

Абенов Габит Сабитович

эл. почта g.abenov@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65162

Приложение 1

Геолого-технические и физико-химические свойства эксплуатации скважин.

| Плотность нефти, кг/м3 | Вязкость нефти, сПз | Обводненность, % | Содержание, % |  |  | Состав воды, мг/л |  |  |  | Сероводород, мг/л по ГОСТ-11382-76 | Скважины с искривленными экс.колоннами, скв. | Коррозионность среды: Испытание на марке стали "Сталь 45" в попутно- добываемой воде согласно ТУ-2122- 205-00203312-2000 |  | Минерализация пластовой воды, мг/дм3 | Количество взвешенных частиц в добываемой жидкости, мг/дм3 | Тип закачиваемой воды | Давление насыщения газом, Мпа | Газосодержание, м3/м3 | рН | СО2, мг/дм3 | Н2S мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Парафина | Асфальтенов | Смол | Ca2+ | Cl- | Mg2+ | HCO3- |  |  | Скорость коррозии, г/м2*час | Глубина коррозии, мм/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 847 | 4,7 | 80-90 | 16,2 | 1,3 | 12 | 2882 | 36940 | 1273 | 420,3 | 0,24 | 22% | более 0,9 | более 1 | 51509 | 134 | Сточная, морская, смешанная | 6,5 | 47,2 | 6,73 | 210 | 10 |