Техническая спецификация

Наименование товара: Труба НКТ 73х5,5-Д гл. с защ. покр.

Код ЕНС ТРУ: 242012.200.010026

Заказчик: АО «Озенмунайгаз»

Техническая спецификация:

Труба НКТ 73х5,5-Д гл. с защ. покр. -применяются для эксплуатации нефтяных, нагнетательных и газовых скважин, обладающие повышенной коррозионной стойкостью и стойкостью к абразивному износу, а также увеличенным ресурсом резьбового соединения.

НКТ бесшовные гладкие с наружной резьбой на обоих концах с соединительной муфтой, длиной 10 м (+/- 5%), следующих типоразмеров:

НКТ 73х5,5-Д  ГОСТ 633-80 с муфтой 73-Д ГОСТ 633-80

- диаметр 73 мм, толщина стенки 5,5 мм, группа прочности Д, временное сопротивление не менее 655 МПа, предел текучести 379-552 МПа, относительное удлинение не менее 14,3 %.

Защитное покрытие должно обладать следующими свойствами:

•	Покрытие предназначено для защиты НКТ от агрессивной внутрискважинной среды, абразивного износа в процессе подъема пластовой жидкости, при добыче нефти насосным способом УШГН при эксплуатации в коррозионно-осложненных условиях:

•	Тип покрытия – двухслойное покрытие, состоящее из слоя эпоксидно-фенольного, фенольного, либо на водной основе, жидкого праймера и наружного слоя из порошкового эпоксидного покрытия;

•	Внешний вид покрытия - гладкая ровная поверхность, однородный цвет, отсутствие блистерингов, трещин, усадочных раковин, отслоений, забоин, вмятин и других дефектов;

•	Толщина покрытия 300-600 мкм по ISO 2808;

•	Износоустойчивость покрытия ≥4,0 л песка / мкм покрытия по ASTM D968;

•	Износостойкость покрытия на приборе Табера ≤65 мг/(5000 об/мин. Нагрузка 1000 г. Колесо CS17) по ASTM D4060;

•	Диэлектрическая сплошность покрытия, 5 кВ/мм по ASTM G62;

•	Диэлектрическая сплошность покрытия (контролируемая в составе линии) по NACE TM 0384 (пропуски не допускаются);

•	Адгезия покрытия методом резов ≤ Класс 2 по BS EN 10289-2002 Annex D;

•	Адгезия покрытия методом отрыва грибка ≥19 МПа по ГОСТ 32299 или аналог;

•	Шероховатость покрытия <15 мкм по ISO 4287;

•	Твердость покрытия ≥5H по ISO 15184;

•	Покрытие должно выдерживать автоклавные испытания в растворе NaOH с рН 12,5, при температуре 70 °C, давлении 40 МПа, в течение 24 по NACE TM 0185;

•	Стойкость к удару покрытия ≥ 9 Дж по ГОСТ Р 51164 или аналог при 25°С;

Покрытие должно быть стойким к декомпрессии, т.е. успешно пройти автоклавные испытания на стойкость к быстрой декомпрессии в среде 5 % р-ра NaCl + CO2 (5 МПа), при температуре 90°С, выдержка в течении 24 часов, сброс давления не более 5 секунд (с последующем контролем внешнего вида на предмет блистерингов/вспучиваний покрытия).

Покрытие должно быть стойким к CO2, т.е. успешно пройти автоклавные испытания в среде 5 %-ного раствора NaCl, насыщенного (3,0±0,3) МПа CO2 и (7,0±0,7) МПа N2, при температуре (90±3) ºС, в течение 24 часов (сброс давления в течение не менее 10 минут), с последующим контролем адгезии методом отрыва (по ГОСТ 32299) и внешнего вида на предмет отсутствия блистерингов/вспучиваний

Покрытие должно быть стойким к HCl, т.е. успешно пройти испытания в среде 10% р-ра HCl при температуре 50°С в течение 24 часов, с последующим контролем адгезии методом отрыва (по ГОСТ 32299) и внешнего вида на предмет отсутствия блистерингов/вспучиваний.

Покрытие должно быть стойким к циклическому изменению температур, т.е. успешно пройти испытания на термоциклирование в диапазоне температур от минус (60±3) ºС до плюс (60±3) ºС, 15 циклов с последующим контролем адгезии методом отрыва (по ГОСТ 32299) и внешнего вида на предмет отсутствия блистерингов/вспучиваний.

Покрытие должно быть стойким к паровым обработкам, т.е. успешно пройти испытания на воздействие водяного пара, 15 циклов с последующим контролем адгезии методом отрыва (по ГОСТ 32299) и внешнего вида на предмет отсутствия блистерингов/вспучиваний.

•	Нанесение покрытия на торцевую часть ниппеля, наружную заходную фаску, первые 1-2 шага профиля резьбы ниппеля НКТ, межниппельное пространство муфты.

На резьбовые соединения НКТ (с двух сторон трубы) должна быть нанесена резьбоуплотнительная смазка, обеспечивающие герметичность соединения и предохраняющие его от задиров и коррозии.

Каждая партия НКТ (1 партия – 10 тонн) должна быть укомплектована одним коротким НКТ с муфтой (муфтовая подвеска) с защитным покрытием для соединения планшайбы с колонной НКТ, также группы прочности Д, длиной 0,9 м.

При транспортировании резьбы штанг и муфты должны быть защищены пластмассовыми колпачками и пробками. С целью предохранения от коррозии при транспортировании наружная поверхность каждой трубы и муфты, а также короткие НКТ с муфтой (муфтовая подвеска) для соединения планшайбы с колонной НКТ должна быть окрашена или с покрытием нейтральной смазкой.

Поставить цилиндрические оправки (шаблоны) длиною 1250 мм для проведения контроля внутреннего диаметра и общей изогнутости трубы при проведении спуска их в скважину в количестве 10 штук.

Гарантийный период: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки

Трубы стальные обсадные и насосно-компрессорные для нефтяной и газовой промышленности.

Промышленность нефтяная и газовая. Стальные трубы, используемые в скважинах как обсадные или насосно-компрессорные.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. СТ РК ИСО 11960, ГОСТ 633-80

Контактная информация

Абенов Габит Сабитович

эл. почта g.abenov@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65162

Приложение №9 к договору

Вместе с  поставкой  должны комплектоваться: Паспорт и руководство по эксплуатации с указанием критерии предельного состояния (карта инструментального контроля), инструкция по ремонту, испытания и отбраковке инструмента с указанием периодичности технического освидетельствования,  протокол испытания (дефектоскопия) – по 1 экземпляру для каждого оборудования.

Требование к поставщику:

1)«На этапе поставки поставщик должен предоставить документы, подтверждающие проведение успешных опытно-промышленных испытаний НКТ  с защитным покрытием на скважинах месторождению АО «Озенмунайгаз» (а именно наличия H2S 0-10 000ррм и СО2 0-3% мол).

2) Поставщик должен предоставить в рамках исполнения договора о закупках документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.