Техническая спецификация

Наименование товара: Штанга ШН 19-8000-Д со скреб./цент.

Код ЕНС ТРУ: 281220.900.000028.

Заказчик: АО «Озенмунайгаз».

Техническая спецификация:

Составная часть колонны насосных штанг, представляющая собой стержень с головками на концах, заканчивающихся наружной резьбой.

Насосные штанги с наружной резьбой на обоих концах с соединительной муфтой должны соответствовать требованиям ГОСТ 13877-96, следующих типоразмеров.

Насосные штанги с неподвижными скребками центраторами (в количестве 4 ед): ШН-19-8000-15Х2ГМФнво;

- диаметр 19 мм;

- длина 8 000 мм;

- класс прочности Д;

- твердость не более 255 НВ

- вид термообработки и покрытия – нормализация и высокий отпуск;

- муфта МШ-19, класс – Н, исполнение 2.

При транспортировании резьбы штанг и муфты должны быть защищены пластмассовыми колпачками и пробками.

С целью предохранения от коррозии при транспортировании наружная поверхность каждой штанги и муфты,

должна быть окрашена.

Скребки-центраторы из полиамида стеклонаполненного марки ПАСВ 30-1-901 (армамид черного или светло-серого цвета). Должны держаться на теле штанги прочно и выдерживать без смещения осевую нагрузку не менее 2000 кгс. Характеристики: прочность при разрыве - 165 МПа, плотность - 1,35 г/см3; изгибающее напряжение - 180 градусов, ударная вязкость - 40 кДж/м2; коэффициент трения по стали – 0,45, допускаемая радиальная нагрузка на скребки-центраторы - не менее 5000 кгс.

В случае необходимости, каждая партия поставленного ТМЦ, будут проходить входной контроль, в том числе лабораторные испытания на определение хим.состава и механических свойств материала штанг.

ГОСТ 13877-96 (ИСО 10428:1993, NEQ) штанги  насосные (штанги насосные укороченные, полированные штоки глубинного насоса, муфты и переводники)

При наличии приложить:

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

Контактная информация

Абенов Габит Сабитович

эл. почта g.abenov@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65162

Приложение 1

Геолого-технические и физико-химические свойства эксплуатации скважин.

| Плотность нефти, кг/м3 | Вязкость нефти, сПз | Обводненность, % | Содержание, % |  |  | Состав воды, мг/л |  |  |  | Сероводород, мг/л по ГОСТ-11382-76 | Скважины с искривленными экс.колоннами, скв. | Коррозионность среды: Испытание на марке стали "Сталь 45" в попутно- добываемой воде согласно ТУ-2122- 205-00203312-2000 |  | Минерализация пластовой воды, мг/дм3 | Количество взвешенных частиц в добываемой жидкости, мг/дм3 | Тип закачиваемой воды | Давление насыщения газом, Мпа | Газосодержание, м3/м3 | рН | СО2, мг/дм3 | Н2S мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Парафина | Асфальтенов | Смол | Ca2+ | Cl- | Mg2+ | HCO3- |  |  | Скорость коррозии, г/м2*час | Глубина коррозии, мм/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 847 | 4,7 | 80-90 | 16,2 | 1,3 | 12 | 2882 | 36940 | 1273 | 420,3 | 0,24 | 22% | более 0,9 | более 1 | 51509 | 134 | Сточная, морская, смешанная | 6,5 | 47,2 | 6,73 | 210 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование закупаемых товаров | Ед. изм. | Год | Количество | График поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Штанга насосная ШН19-8000-Д гр.пр.Д со скр-центр | шт | 2023 | 26 193 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 193 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 37 419 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 419 |
|  |  |  | 2025 | 37 419 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 419 |
|  | ИТОГО |  |  | 101 031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |