Техническая спецификация

Наименование товара: Штанга ШН 22-1500-Д

Код ЕНС ТРУ: 281220.900.000028

Заказчик: АО «Озенмунайгаз».

Техническая спецификация:

### Насосные укороченные штанги с наружной резьбой на обоих концах с соединительной муфтой должны соответствовать требованиям ГОСТ 13877-96, следующих типоразмеров: ШН-22-1500-15Х2ГМФ

### - диаметр 22 мм

### - длина 1500 мм

### - класс прочности Д

### - твердость не более 255 НВ

### - вид термообработки или покрытия – нормализация и высокий отпуск

### - муфта МШ-22, класс – Н, исполнение 2.

### При транспортировании резьбы штанг и муфты должны быть защищены пластмассовыми колпачками и пробками.

С целью предохранения от коррозии при транспортировании наружная поверхность каждой штанги и муфты, должна быть окрашена.

ГОСТ 13877-96 Штанги насосные и муфты штанговые

Контактная информация

Абенов Габит Сабитович

эл. почта g.abenov@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65162