Техническая спецификация

Наименование товара: Штанга ШН 22-8000-Д со скреб./цент.

Код ЕНС ТРУ: 281220.900.000028

Заказчик: АО «Озенмунайгаз».

Техническая спецификация:

### Составная часть колонны насосных штанг, представляющая собой стержень с головками на концах, заканчивающихся наружной резьбой.

### Насосные штанги с наружной резьбой на обоих концах с соединительной муфтой должны соответствовать требованиям ГОСТ 13877-96, следующих типоразмеров.

### Насосные штанги с неподвижными скребками центраторами (в количестве 4 ед): ШН-22-8000-15Х2ГМФнво;

### - диаметр 22 мм;

### - длина 8 000 мм;

### - класс прочности Д;

### - твердость не более 255 НВ

### - вид термообработки и покрытия – нормализация и высокий отпуск

### - муфта МШ-22, класс – Н, исполнение 2.

### При транспортировании резьбы штанг и муфты должны быть защищены пластмассовыми колпачками и пробками.

### С целью предохранения от коррозии при транспортировании наружная поверхность каждой штанги и муфты, должна быть окрашена.

### Скребки-центраторы из полиамида стеклонаполненного марки ПАСВ 30-1-901 (армамид черного или светло-серого цвета). Должны держаться на теле штанги прочно и выдерживать без смещения осевую нагрузку не менее 2000 кгс. Характеристики: прочность при разрыве - 165 МПа, плотность - 1,35 г/см3; изгибающее напряжение - 180 градусов, ударная вязкость - 40 кДж/м2; коэффициент трения по стали – 0,45, допускаемая радиальная нагрузка на скребки-центраторы - не менее 5000 кгс.

В случае необходимости, каждая партия поставленного ТМЦ, будут проходить входной контроль, в том числе лабораторные испытания на определение хим.состава и механических свойств материала штанг.

ГОСТ 13877-96 (ИСО 10428:1993, NEQ) штанги  насосные (штанги насосные укороченные, полированные штоки глубинного насоса, муфты и переводники)

Контактная информация

Абенов Габит Сабитович

эл. почта g.abenov@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65162

Приложение 1

Геолого-технические и физико-химические свойства эксплуатации скважин.

| Плотность нефти, кг/м3 |  | Вязкость нефти, сПз | Обводненность, % | Содержание, % |  |  |  | Состав воды, мг/л |  |  |  |  |  | Сероводород, мг/л по ГОСТ-11382-76 |  | Скважины с искривленными экс.колоннами, скв. |  | Коррозионность среды: Испытание на марке стали "Сталь 45" в попутно- добываемой воде согласно ТУ-2122- 205-00203312-2000 |  |  |  |  | Минерализация пластовой воды, мг/дм3 |  | Количество взвешенных частиц в добываемой жидкости, мг/дм3 |  | Тип закачиваемой воды |  | Давление насыщения газом, Мпа |  | Газосодержание, м3/м3 |  | рН |  | СО2, мг/дм3 | Н2S мг/дм3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Парафина | Асфальтенов | Смол |  | Ca2+ |  | Cl- |  | Mg2+ | HCO3- |  |  |  |  | Скорость коррозии, г/м2*час |  |  | Глубина коррозии, мм/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 847 |  | 4,7 | 80-90 | 16,2 | 1,3 | 12 |  | 2882 |  | 36940 |  | 1273 | 420,3 | 0,24 |  | 22% |  | более 0,9 |  |  | более 1 |  | 51509 |  | 134 |  | Сточная, морская, смешанная |  | 6,5 |  | 47,2 |  | 6,73 |  | 210 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование закупаемых товаров |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Год |  | Количество |  |  |  | График поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  |  | декабрь |
| 1 |  | Штанга насосная ШН22-8000-Д гр.пр.Д со скр-центр |  |  |  |  |  | шт |  | 2023 |  | 26 810 |  |  |  | 3 000 |  | 3 000 |  | 3 000 | 3 000 |  | 3 000 |  | 3 000 |  | 3 000 |  | 3 000 |  | 2 810 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 38 300 |  |  |  | 3 000 |  | 3 000 |  | 3 000 | 3 000 |  | 3 000 |  | 3 000 |  | 3 000 |  | 3 500 |  | 3 500 |  | 3 500 |  | 3 500 |  |  | 3 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 38 300 |  |  |  | 3 000 |  | 3 000 |  | 3 000 | 3 000 |  | 3 000 |  | 3 000 |  | 3 000 |  | 3 500 |  | 3 500 |  | 3 500 |  | 3 500 |  |  | 3 300 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |