Техническая спецификация

Наименование товара: Штанга ШН 22-8000-Д

Код ЕНС ТРУ: 281220.900.000028

Заказчик: АО «Озенмунайгаз».

Техническая спецификация:

### Составная часть колонны насосных штанг, представляющая собой стержень с головками на концах, заканчивающихся наружной резьбой.

### Насосные штанги с наружной резьбой на обоих концах с соединительной муфтой должны соответствовать требованиям  ГОСТ 13877-96, следующих типоразмеров.

### Насосные штанги нормальной длины: ШН-22-8000-15Х2ГМФнво

### - диаметр 22 мм

### - длина 8 000 мм

### - класс прочности Д;

### - твердость не более 255 НВ

### - вид термообработки и покрытия – нормализация и высокий отпуск

### - муфта МШ-22, класс – Н, исполнение 2.

### При транспортировании резьбы штанг и муфты должны быть защищены пластмассовыми колпачками и пробками.

### С целью предохранения от коррозии при транспортировании наружная поверхность каждой штанги и муфты,

### должна быть окрашена.

В случае необходимости, каждая партия поставленного ТМЦ, будут проходить входной контроль, в том числе лабораторные испытания на определение хим.состава и механических свойств материала штанг.

ГОСТ 13877-96 (ИСО 10428:1993, NEQ) штанги  насосные (штанги насосные укороченные, полированные штоки глубинного насоса, муфты и переводники)

Контактная информация

Абенов Габит Сабитович

эл. почта g.abenov@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65162

Приложение 1

Геолого-технические и физико-химические свойства эксплуатации скважин.

| Плотность нефти, кг/м3 | Вязкость нефти, сПз | Обводненность, % | Содержание, % |  |  | Состав воды, мг/л |  |  |  | Сероводород, мг/л по ГОСТ-11382-76 | Скважины с искривленными экс.колоннами, скв. | Коррозионность среды: Испытание на марке стали "Сталь 45" в попутно- добываемой воде согласно ТУ-2122- 205-00203312-2000 |  | Минерализация пластовой воды, мг/дм3 | Количество взвешенных частиц в добываемой жидкости, мг/дм3 |  | Тип закачиваемой воды | Давление насыщения газом, Мпа | Газосодержание, м3/м3 | рН | СО2, мг/дм3 | Н2S мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Парафина | Асфальтенов | Смол | Ca2+ | Cl- | Mg2+ | HCO3- |  |  | Скорость коррозии, г/м2*час | Глубина коррозии, мм/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 847 | 4,7 | 80-90 | 16,2 | 1,3 | 12 | 2882 | 36940 | 1273 | 420,3 | 0,24 | 22% | более 0,9 | более 1 | 51509 | 134 |  | Сточная, морская, смешанная | 6,5 | 47,2 | 6,73 | 210 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование закупаемых товаров | Ед. изм. | Год | Количество | График поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | январь | февраль |  | март | апрель | май |  |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Штанга насосная ШН22-8000-Д | шт | 2023 | 101 842 | 12 000 | 12 000 |  | 12 000 | 12 000 | 12 000 |  |  | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 5 842 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 145 489 | 13 489 | 12 000 |  | 12 000 | 12 000 | 12 000 |  |  | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
|  |  |  | 2025 | 145 489 | 13 489 | 12 000 |  | 12 000 | 12 000 | 12 000 |  |  | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
|  | ИТОГО |  |  | 392 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |